|  | ## Dati tecnici del Baydur 110 Scarica la sceda tecnica del Baydur 110. Spessori di parete consigliati; 3-12 mm. Conicità di sformatura; 1°. Integrazione diretta di inserti filettati all’espanso o postassemblaggio; possibile in parte. Giunti a scatto; possibili. Ritiro del particolare stampato; 0,5-0,8%. Densità del particolare stampato1; 1.100 kg/m3. Modulo elastico a flessione2; 2.000 MPa. Resistenza alla flessione3; 25-45 MPa. Resistenza alla trazione4; 53/43 per FR. Allungamento a rottura5; 14%. Resistenza all’urto; 45 KJ/m2. Comportamento al calore sotto sollecitudine di flessione; 115 °C metodo B. Durezza della superficie secondo Shore D; 75-77. Coefficiente di dilatazione termica; a temp. ambiente 90 x 10-6 K-1 a 60 °C 105 x 10-6 K-1. Assorbimento di acqua; 24h/t.a. < 0,6%. Estinguenza UL; VO a partire da spessori di 3 mm*. Estinguenza secondo; B2. Estinguenza secondo il capitolato delle ferrovie tedesche; S4-SR2-ST2*... |
| --- | --- |

# POLIURETANO COMPATTO ILPOSTRONG IMC

| ##### SPECIFICHE TECNICHE |  |
| --- | --- |
| materiale | poliuretano compatto |
| densità media | 1050 g/l |
| tecnica di stampaggio | RIM |
| colorazione | in massa più verniciatura in stampo (tecnica IMC) |
| pulizia | utilizzare soluzioni detergenti idonee per superfici dure |

| ##### SPECIFICHE PRESTAZIONALI |  |
| --- | --- |
| resistenza all’abrasione | Test UNI 9115 / 87: livello 3 |
| resistenza alla fiamma | UL 94: grado V – 0 |
| resistenza all’azione di prodotti vari (UNI 9114/87) | Livello 5: acido acetico 10%, acido citrico 10%, acqua distillata, alcol etilico 48%, ammoniaca 10%, carbonato di sodio 10%, olio di oliva, soluzione detergente, te, vino rosso Livello 4: alcol 90°, coca cola Livello 3: acetone, etile-butile acetato, tricoloro etilene Livello 2: caffè, inchiostro |
| resistenza agli sbalzi di temperatura (UNI 9429 / 89) | Livello 5 |
| resistenza ai liquidi freddi (macchie) EN 12720 / 97 | Valutazione: 5 (nessun difetto sia in luce diretta che in luce diffusa) |
| resistenza al calore umido (EN 12721 / 97) | Valutazione: 5 (nessun difetto) |
| resistenza al calore secco (EN 12722 / 97) | Valutazione: 5 fino a 70°C (nessun difetto), 4 fino a 120°C |
| resistenza all’urto Gardner ### PTP 18/96 | Livello: 5 (nessun difetto) |
| durezza a matita ASTM D 3363/92° | 4 H |
| resistenza alla graffiatura (UNI 9428 / 89) | Livello 3 |

Avviso: le informazione ed i dati qui contenuti sono reputati corretti e sono forniti in buona fede sulla base delle conoscenze e dell’esperienza della ILPO Divisione Integrali SpA. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per qualsiasi applicazione in cui vengano utilizzati i suoi manufatti in quanto la ILPO Divisione Integrali SpA non esercita alcun controllo sull’uso degli stessi.